§2. Построение диаграмм растяжения

В Институте полимерных синтетических материалов им. Н.С. Ениколопова РАН я испытывала на прочность образцы полиимидной пленки (контрольные, с отверстием и с трещиной) при помощи специальной испытательной машины (рис. 22). Это универсальная разрывная машина настольного типа Autograph AGS  фирмы «Shimadzu» с погрешностью в 0,5% и диапазоном скорости от 2 до 500 мм/мин. В разрывную машину один за другим я вставляла все девять полимерных образцов.  На рисунке 23 изображена закрепленная в двух зажимах Рис. 22. Разрывная машина 	полиимидная пленка с проделанным в ней отверстием. После этого всем образцам подавалось напряжение (образцы подвергали растяжению), вследствие воздействия которого образцы деформировались. Растягивались образцы при датчике в 500 Н при постоянной скорости.

В процессе растяжения каждого из полимерных образцов, реализуемого на разрывной машине, автоматически записывалась диаграмма испытания в координатах    «напряжение    –    деформация». 		  Рис. 23

Диаграмма растяжения для каждого из девяти образцов полиимидной пленки находится   в   приложении    к     научному       исследованию.    	   Некоторые характеристики полимерных образцов полиимидной пленки были определены при помощи разрывной машины. Они представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Номер образца | Точка разрыва, МПа | Деформация, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0, 16906 | 123, 027 |
| 2 | 0, 16662 | 103 |
| 3 | 0, 1295 | 50 |
| 4 | 0, 13756 | 46 |
| 5 | 0, 10681 | 29 |
| 6 | 0, 11650 | 39 |
| 7 | 0, 09425 | 10 |
| 8 | 0, 06363 | 6 |
| 9 | 0, 06575 | 6,5 |

В режиме одноосного растяжения компьютерная программа выдала значения в форме табличных данных, при помощи которых я построила графики в координатах «напряжение – деформация» при помощи программы Microsoft Office Excel.

Для полиимидной пленки эта диаграмма выглядит следующим образом:

- Для контрольных образцов (график 1):

- Для образцов с отверстием (график 2):

- Для образцов с трещиной (график 3):

После этого были отобраны образцы со средними значениями среди контрольных образцов, образцов с отверстием и трещиной. На графике 4 представлена зависимость напряжения от деформации при одноосном растяжении контрольных и деформированных полиимидных пленок средних значений. Из графика видно, что дефектные полимерные образцы полиимидной пленки выдерживают значительно меньшее механическое напряжение и имеют меньшие показатели относительного удлинения. Используя определенные числовые значения из таблицы 2, можно вычислить во сколько раз трещины и отверстия способны уменьшать прочность полиимидной пленки. Отверстия уменьшают прочность образца примерно в 1,5 раза, а трещина – в 2,7 раза.

Анализируя график, можно сделать вывод, что образцы без нанесения каких-либо дефектов выдерживают максимальную нагрузку (напряжение), а, следовательно, деформируются (удлиняются) сильнее. Полимерные образцы с отверстием выдерживают меньшую нагрузку и слабее деформируются, чем образцы без дефектов. Самые малые значения разрывной деформации имеют образцы с трещинами. Они выдерживают малые нагрузки и быстро рвутся.